6 voltin Tasavirtalähde -

 Lisäpuhdistus Välihuuhtelu 1,5-2V Mittari Kirkastus Välihuuhtelu Kromatointi

Rasvanpoisto Peittaus Puhdas vesi + Typpihappo 5% Puhdas vesi Sinipassivointineste Loppu

Ammoniakkipohj. Typpihappo 10% A 300- 600mA Kesto noin 3 sek Keltapassivointineste huuhtelu

 (myös suolahappo) Mittari Aika noin 45 sek.

 + -

 Kuparilanka Kuparilanka

 HNO3 H2O HNO3 H2O H2O

 HNO3 H2O

1 2 3 Zn Tuote 5 6 7 8

 Rasvanpoisto Peittaus Välihuuhtelu Kirkastus Välihuuhtelu Kromatointi Loppuhuuhtelu

 4 Sinkitys altaassa Sähkösinkitys

 aika 15……………25 min Anodi: Elektrolyytti: Sinkkipala

 jännite 1,5……….2v Kemikaalit sekoitetaan 1L Tislattu vesi=hapan kylpy

 virta 0,3…………0,6 amp 1. Sinkkisulfaatti 80 g 3. Ammoniumkloridi

 2. Ammoniumsulfaatti 50 g 4.Vesilisäys 2 L Kylpy yht. n 3L